Libiąż, dnia 09.12.2010r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego nr 230/10 na „Dostawę pian uszczelniająco – izolujących   do wyrobisk górniczych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

ZMIANA WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Wprowadza się zmianę treści załącznika nr 1 do wymagań ofertowych do przetargu          nr 230/10 na dostawę pian uszczelniająco – izolujących  do wyrobisk górniczych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY  :

„PIANY USZCZELNIAJĄCO – IZOLUJĄCE

DO WYROBISK GÓRNICZYCH”

| NAZWA MATERIAŁU | ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ |
| --- | --- |
| Piany uszczelniająco-izolujące chemiczne do wyrobisk górniczych: 1. Piany mocznikowo-formaldehydowe a/ zastosowanie: - wszelkie prace uszczelniająco-wypełniające gdzie wymagany jest długi okres trwałości gotowej piany, minimum 5 lat, - wypełnianie kasztów, - wypełnianie i uszczelnianie tam, - uszczelnianie stropów i ociosów wyrobisk, - wypełnianie pustek i szczelin w górotworze, - wypełnianie rękawów foliowych i worków, - zatłaczanie za tkaniny podsadzkowe lub wentylacyjne - wypełnianie przestrzeni w których występuje odsłonięta powierzchnia węgla, - pokrycie zewnętrznych powierzchni węgla pozostawionego w zawale, b/ iniekcja: - agregat pompowy dwutłokowy wraz z aparaturą spieniającą, c/ właściwości: - bardzo dobre właściwości uszczelniająco- wypełniające, - stabilność struktury, - wodoodporność, - odporność na działanie temperatury do 1100C, - brak przenoszenia i podtrzymywania płomienia, - brak żarzenia się, - znaczna ściśliwość przy zachowaniu dobrych właściwości uszczelniających, 2. Piany mocznikowo-formaldehydowe o podwyższonej wydajności a/ zastosowanie: - wszelkie prace uszczelniająco-wypełniające gdzie wymagany jest okres trwałości gotowej piany minimum 1 rok, - wypełnianie kasztów, - wypełnianie i uszczelnianie tam, - uszczelnianie stropów i ociosów wyrobisk, - wypełnianie pustek i szczelin w górotworze, - wypełnianie rękawów foliowych i worków, - zatłaczanie za tkaniny podsadzkowe lub wentylacyjne, - wypełnianie przestrzeni w których występuje odsłonięta powierzchnia węgla, - pokrycie zewnętrznych powierzchni węgla pozostawionego w zawale, b/ iniekcja: - agregat pompowy dwutłokowy wraz z aparaturą spieniającą, c/ właściwości: - bardzo dobre właściwości uszczelniająco- wypełniające, - stabilność struktury, - wodoodporność, - odporność na działanie temperatury do 1100C, - brak przenoszenia i podtrzymywania płomienia, - brak żarzenia się, - znaczna ściśliwość przy zachowaniu dobrych właściwości uszczelniających, - obniżenie skłonności węgla do samozapalenia (dla pian z antypirogenami), - dezaktywacja powierzchni węgla. 3. Piany poliuretanowe a/ zastosowanie: - środek uszczelniająco-wypełniający wolną przestrzeń między rurą obsadową ścianką otworu wiertniczego, otworów do odmetanowywania, otworów odprężających ( max do śred. 150 mm) - uszczelnianie rys i pęknięć w tamach b/ właściwości: - wytrzymałość na ściskanie >0,1 MPa - gęstość w stanie surowym ok. 20 kg/m3 - okres magazynowania min. 6 miesięcy - odporność na butwienie - zawartość ciał stałych ok. 78% - temperatura palenia się min. 4000C 4. Piany fenolowe a/ zastosowanie: - uszczelnianie chodników, - wykonywanie tam izolacyjnych i wentylacyjnych, - wypełnienie wyrw i pustek, - uszczelnianie zrobów poeksploatacyjnych, - uszczelnianie silnie spękanego górotworu, -wzmacnianie słabych stropów, spągów i ociosów, - uszczelnianie szybów, komór i wyrobisk górniczych - izolowanie ociosów i stropów od gazów i wycieków wodnych, - doszczelnianie pasów podsadzkowych, - konsolidacja zgruzowanego górotworu, spękań, rys, b/ właściwości: - czas startu ok.5[s] - czas wzrostu piany do 4[min] - czas utwardzania do 15[min] - stopień spieniania 1÷40 razy - wskaźnik tlenowy >35% - niepalność - rezystancja <109[Ω] - wytrzymałość na ściskanie 0,04÷0,2 [MPa], przy 10% odkształceniu c/ iniekcja i podawanie: - wszelkie dopuszczone do tego pompy i urządzania dwuskładnikowe o dowolnym napędzie - trwałość gotowej izolacji (piana ciężka) min.5 lat. | Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: - oświadczenie, że produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - wzór świadectwa jakości, świadectwo jakości zgodne ze wzorem przy każdej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - karta charakterystyki do każdego produktu (dokument + wersja elektroniczna CD) karta charakterystyki zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - ocena toksyczności i szkodliwości, zaakceptowana przez akredytowaną do badań jednostkę (dokument + wersja elektroniczna CD) ocena toksyczności zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - wzór karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji, karta gwarancyjna zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - dokumentacja techniczno ruchowa z instrukcją stosowania produktu, dokumentacja techniczno ruchowa oraz instrukcja stosowania produktu zgodna ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski - oświadczenie że substancje chemiczne będące przedmiotem przetargu - nie wymagają rejestracji lub - są w trakcie rejestracji lub - są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem ( WE ) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w spawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - oświadczenie, że sprzedający odbierze nieodpłatnie opakowania po dostarczonych produktach oświadczenie zgodne ze wzorem przy pierwszej dostawie: ZG Janina, ZG Sobieski |